| „TES Sp. z o.o.“ Niwki Daleszyckie 26-021 Daleszyce, Šventojo Kryžiaus vaivadija Tel.: (041) 317-19-86, faksas (041) 317-28-87 PVM mokėtojo kodas: 657-023-18-57 | TECHNINĖ GAMINIO INFORMACIJA: GRUNTAVIMO ASFALTO TIRPALAS TESKOLEP-G Techninės specifikacijos: PN-B-24620:1998/Az1:2004 |
| --- | --- |

- Statybos produkto pavadinimas ir prekės pavadinimas:

Asfalto tirpalas gruntavimui TESKOLEP – G

- Statybos gaminio aprašymas:

TESKOLEP-G yra pramoninio asfalto arba asfalto rišiklio tirpalas organiniame tirpiklyje su rišančiais priedais,        didinančiais sukibimą su betonu, plieninėmis konstrukcijomis ir mediena.

- Techninės savybės: išvaizda ir konsistencija: asfalto masė turi būti juoda, be     matomų mechaninių priemaišų. Esant 23ºC temperatūrai, jis turi lengvai pasiskirstyti ant pagrindo.

| Savybės | Reikalavimai | Tyrimas pagal |
| --- | --- | --- |
| Įprastas klampumas esant 23 temperatūrai (±0,5 °C) Matuota su srauto puodeliu Nr | Nuo 30 iki 150 | PN-EN ISO-2431:1999 |
| Džiūvimo laikas valandomis (h) | ≤12. | PN-B-24620:1998/Az1:2004. |
| Pliūpsnio temperatūra pagal Martensą-Penskį [oC] | ≥31. | PN-EN ISO-1523:2007. |
| Vandens kiekis [%] | ≤0,5. | PN-EN ISO-9029:2005. |

- TESKOLEP-G, asfalto tirpalas skirtas:

    - betoninių pagrindų ir visų statybinių elementų hidroizoliacinėms membranoms gruntuoti;

    - metalinių konstrukcijų priežiūra;

    - medinių elementų apsaugai nuo drėgmės.

- DĖMESIO!!!

Nenaudoti polistirolui, deguto veltiniui arba asfalto veltiniui su aliuminio įdėklu.

- Naudojimas:

Masė tepama ant sauso ir  švaraus paviršiaus naudojant stogo šepetį arba mentelę esant +5oC temperatūrai. Šaltesnėmis dienomis, kad būtų lengviau dirbti, pakuotę dėkite į šildomą patalpą. Priklausomai nuo pagrindo būklės, sunaudojama 0,5÷1,0 kg/m2 vienkartiniam naudojimui. Rekomenduojama dengti bent dviem sluoksniais, sluoksniai visada dedami po to, kai ankstesnis išdžiūvo. Masę galima naudoti tik lauke!

- Darbo saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymasis:

atliekant darbus, turi būti laikomasi organinių tirpiklių turinčioms medžiagoms taikomų taisyklių. Draudžiama dirbti šalia suvirinimo darbų ir naudoti atvirą ugnį. Kenksminga kvėpavimo takams.

    - Po ilgalaikio poveikio kelia rimtą pavojų sveikatai;

    - Patekus į akis, praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją;

    - Apsaugokite vaikus nuo prieigos prie gaminio.

GARANTIJOS LAIKOTARPIS – 1 METAI, PRIEŠ NAUDOJANT Sumaišyti!

- Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 3 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija išduodama remiantis 2004 m. balandžio 16 d. statybos gaminių įstatymu, už ją atsako gamintojas.